한국가구시험연구원	Page  of 2

KFTR-QP-03-01(8)                                KFTR                                     A4(210x297)

[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 84B 침실 1 붙박이장

의뢰자 : (주)넥시스 권진현 (서명)

현장명		경주 용강동 공동주택 신축공사
제조사		(주)넥시스
제품명		수납가구
제품유형		84B Type 침실 1 붙박이장
생산일		2020.03.25
배송일		2020.04.02
보관기간		7일
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온) / 야적(상온)
제품크기(mm)		4805 * 2290 * 620
체적(m3)		6.82
표면적(m2)		30.8
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	5T 패턴 GLESS + 4면 A/L 후레임 엣지 마감
	몸통	18T PB(E0) + 양면 PP + 양면 0.45mm PVC 엣지마감
	뒤판	3.0mm HDF(E0) + 양면 PP
	선반	몸통 동일 자재
	상판	해당없음
	기타	해당없음

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.