현장명 : 24-25년 노후공임 리모델링공사 5권역(전북) 주방가구

1. 시료 정보

시료량	1조
채취일	2026년 04월 03일
자재 생산국	대한민국
생산업체	별첨(해당 자재별로 표기 요망)
시료 채취 장소	베스띠아㈜ 공장 내(경기도 김포시 통진읍 가현로 85번길 99-101)
시료 채취자	한국토지주택공사 전북지역본부 오승훈
참관자	한국토지주택공사 전북지역본부 오승훈
성과 이용 목적	품질시험용
공사명	24-25년 노후공임 리모델링공사 5권역(전북) 주방가구
착공일	2026년 03월 09일
준공예정일	2026년 04월 21일
발주자	한국토지주택공사 전북지역본부
시공자
국가중요시설 여부	해당없음

※ 특이 사항

◈ 생산업체의 경우 아래를 참조하여 해당 자재별로 기입 요청드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)

2. 생산업체

	시료명	시험항목	시험방법	생산업체	비 고
1	가정용 싱크대(26 ㎡)	제품 성능 시험	SPS-KHFC 001-0438	베스띠아㈜
2	상판_인조대리석(LH-BMC-005), 7 mm	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[㈜코반산업]	대형챔버 대체
3	문짝_18 mm PB(15형 E0)+양면 HPL(LH-HPL-011a)+PET EDGE(1.0mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜+㈜칠성]	대형챔버 대체
4	몸통_15 mm PB+양면(15형 E0) LPL(LH-LPL-001)+PVC EDGE(0.6mm)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜효산LPL+㈜에스와이]	대형챔버 대체
5	뒷판_3 mm HDF(40형 E0)+양면 P.P(LH-LPL-001 유사칼라)	TVOC, 폼알데하이드	가구용 구성재 (KS M 1998 8항)	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리㈜]	대형챔버 대체
6	치장파티클보드_18 mm PB(15형 E0)+양면 HPL(LH-HPL-011a)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+대신메라민산업㈜]
7	치장파티클보드_15 mm PB(15형 E0)+양면 HPL(LH-LPL-001)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+㈜]효산 LPL
8	치장고밀도섬유판_3 mm HDF(40형 E0)+양면 PP(LH-LPL-001 유사칼라)	TVOC,톨루엔,폼알데하이드	실내공기질공정시험	베스띠아㈜[동화기업㈜+데코밸리(주)

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)