[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

한국가구시험연구원	Page  of 1

KFTR-QP-03-01(8)                                KFTR                                     A4(210x297)

시료명 : 비산자이아이파크 75A 주방가구

의뢰자 :  (서명)

현장명		비산자이아이파크
제조사		㈜위다스
제품명		주방가구
제품유형		75A Type
생산일		2021.05.10
배송일		2021.05.17
보관기간
보관장소 및 조건
제품크기(mm)		8870(W) × 2300(H) × 650(D)
체적(m3)		8.400
표면적(m2)		48.233
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	상부장 : 15T MDF + 패턴유리(GS 033-W21) + 후면(DSF-G1013 PP)마감 하부장 : 18T MDF + 전면(한화 GY113MT PET)마감 + 후면(DSF-G1013 PP)마감
	몸통	15T PB + DSF-G1013 PP 양면마감
	뒤판	4.5T HDF + DSF-G1013 PP 양면마감
	선반	15T PB + DSF-G1013 PP 양면마감
	상판	해당없음
	기타

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.