1. 현장명 : Research and Development(R&D)

2. 의뢰자 : 베스띠아 주식회사

3. 시료명 : Polypropylene(Cast Polypropylene)(기존제품)

4. 용  도 : 성능인증용

	생산업체	비 고
1	데코밸리㈜	지퍼백(라벨) 확인
2	㈜가이오
3	㈜동신포리마

5. 스크레치 경도(열경화성 수지 고압 화장판 시험방법, KS M 3332:2022 4.15)

5.1 장치 및 기구

a) 클레멘스형 스크레치 경도 시험기

b) 스크레치 핀 사파이어제 레코드 바늘로 바늘 앞 각도가 약 45°, 바늘 끝의 둥근 부위의 반지름 약 70㎛

c) 칭량용 분동 1 g 이상 각종

5.2 시험편

화장판으로부터 길이 100 mm, 50 mm의 크기로 시험편을 1장 잘라낸다.

5.3 조작

a) 시험편을 시험기의 시험대 위에 부착한다.

b) 스크레치 핀을 바늘 조임 나사로 고정한다.

c) 균형 조절용 추를 조정해서 바늘 끝을 화장면에 가볍게 접촉시킨다.

d) 예상되는 질량보다 약간 적은 분동을 분동 접시 위에 가볍게 올려 놓는다.

e) 핸들을 돌려 대 위의 시험편을 약 150mm/min의 가능한 한 균일한 속도로 움직여 시험편을 바늘로 긁는다.

f) 육안으로 보아 시험편에 상처가 없을 때는 순차적으로 분동 접시 위의 하중을 증가시켜 e)의 조작을 반복한다.

g) 화장면에 처음으로 상처가 생기고 가볍게 손끝으로 지나가도 상처가 없어지지 않을 때의 하중을 읽어 시료의

스크레치 경도(g)로 한다.

f-1) 수성 사인펜으로 e)에서 바늘로 긁은 부위 전체를 색칠한다.

g-1) 수성 사인펜으로 칠한 부위를 손으로 가볍게 문질러 양 끝단 1cm를 제외한 나머지 부위의 50 % 이상

색이 벗겨지지 않을 때의 하중을 읽어 시료의 스크레치 경도(g)로 한다.

ex) 전체 길이가 6cm라고 가정하면, 양 끝단 1cm를 제외한 나머지 4cm에서 2cm 이상 색이 벗겨지지 않으면

스크레치 반대로 2cm 이상 색이 벗겨지면 눌림으로 판정한다.

* 시험편의 전처리 생략

* 추가로 시험 중 생산업체별 최초 눌림 경도(g) 확인 부탁드립니다.

	베스띠아(주)	A4(210mmx297mm)