[첨부] 시료정보(대형챔버시험)

시료명 : 신발장

의뢰자 : 그린우드 이규열

현장명		LH공사 당진우강송산 행복주택
제조사		그 린 우 드
제품명		신발장
제품유형		21 Type
생산일		2020. 06. 05
배송일		2020. 06. 09
보관기간		4일
보관장소 및 조건		창고(20 ℃ 항온)
제품크기(mm)		1,330(W) × 2,290(H) × 400(D)
체적(m3)		1.22
표면적(m2)		3.05
제품사양 (도면별도첨부)	문짝	PB18T+0.4T PET(전면)+LPL(후면), 4면 1T PET Edge PUR 접착 마감
	몸통	PB15T+LPM(양면), 3면 0.6 mm PVC Edge 마감
	뒤판	HDF3T+피니싱포일(양면), Edge 비마감
	선반	PB15T+LPM(양면), 1면 0.6 mm PVC Edge 마감
	상판	해당없음
	기타	-

※유의사항

1. 시료의 체적 계산 시 한 개의 제품으로만 이루어진 시료인 경우는 (바닥면적 × 높이)를 그 제품의 체적으로 하며, 한 개 이상의 제품으로 이루어진 시료인 경우 각각의 체적을 구하여 그 합을 작성한다.

2. 의뢰된 시료의 도면은 필히 첨부하여야 한다.